ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

HAST.PLASTİK TORBA ALIMI

| SIRA NO | MALZEME ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOP.TUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÇÖP TORBALARI SİYAH BÜYÜK | KG | 35000 |  |  |
| 2 | ÇÖP TORBALARI SİYAH KÜÇÜK | KG | 24000 |  |  |
| 3 | ÇÖP TORBALARI MAVİ BÜYÜK (AMBALAJ ATIK TORBALARI) | KG | 5000 |  |  |
| 4 | GENEL MALZEME TORBASI (PEMBE RENKLİ OLACAKTIR) | KG | 600 |  |  |
| 5 | TIBBİ ATIK TORBASI BÜYÜK (KIRMIZI) | KG | 10000 |  |  |
| 6 | TIBBİ ATIK TORBASI KÜÇÜK (KIRMIZI) | KG | 5000 |  |  |
| 7 | TIBBİ ATIK TORBASI MİNİ (KIRMIZI) | KG | 500 |  |  |
| 8 | TIBBİ TEHLİKELİ ATIK TORBASI (YEŞİL) 90*80=1500KG 65*65=1500KG | KG | 3000 |  |  |
| 9 | TEHLİKELİ ATIK TORBASI(SARI RENKLİ) | KG | 2000 |  |  |
| 10 | KLİPS(POŞET KİLİDİ) | ADET | 300000 |  |  |

Evsel Atıklar İçin Plastik Torba

Teknik Şartnamesi

1.Evsel atıkların toplanmasında kullanılan yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz tek kat kalınlığı 40 mikron olan üzerinde ‘‘EVSEL ATIK’’ baskısı bulun siyah renkli plastik torba.

Siyah Renkli Evsel Atık Torbası;

Büyük Torba Ebatı :   Boyu: 90 cm    Eni: körüğü kapalı 50 cm (körüğü açık 90 cm)

Küçük  Torba Ebatı:  Boyu : 60 cm    Eni: körüğü kapalı 40 cm (körüğü açık 62 cm)

2.Torba imalatında kullanılan hammadde orijinal polietilen malzemeden meydana gelecektir. Boya dışında herhangi Kalsit vb. türden bir katkı maddesi imalatta eklenmeyecektir.

3. Ürün ilgili şartnameye göre gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuarda analiz yaptıracaktır.

4.Torbaların kokusu rahatsız edici olmamalıdır.

5.Torbalar 10 kg’lık koliler halinde ambalajlanacak ağırlık net olacak (Koli ağırlığı dikkate alınmayacak) , üzerine ürün ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

6.Numuneler fiyat teklifi ile birlikte Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

7.Ürün depo teslimi olacaktır. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler firmaya aittir.)

8.Malzemelerin teslimat takvimi hastane deposundan ayrıca öğrenilecektir.

Ambalaj Atıkları İçin Plastik Torba

Teknik Şartnamesi

1.Ambalaj atıkların toplanmasında kullanılan yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal yüksek yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz kalınlığı 50 mikron olan üzerinde ‘‘AMBALAJ ATIĞI’’ baskısı bulunan mavi renkli plastik torba.

Mavi Renkli Ambalaj Atık Torbası;

Torba Ebatı  Boyu: 90 cm    Eni: körüğü kapalı 50 cm (körüğü açık 90 cm) olmalıdır.

Pembe Renkli Ambalaj Torbası;

Torba Ebatı  Boyu: 90 cm    Eni: körüğü kapalı 50 cm (körüğü açık 90 cm) olmalıdır.

2.Torba imalatında kullanılan hammadde orijinal polietilen malzemeden meydana gelecektir. Boya dışında herhangi Kalsit vb. türden bir katkı maddesi imalatta eklenmeyecektir.

3. Ürün ilgili şartnameye göre gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuarda analiz yaptıracaktır.

4.Torbaların kokusu rahatsız edici olmamalıdır.

5.Torbalar 10 kg’lık koliler halinde ambalajlanacak ağırlık net olacak (Koli ağırlığı dikkate alınmayacak) , üzerine ürün ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

6.Numuneler fiyat teklifi ile birlikte Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

7.Ürün depo teslimi olacaktır. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler firmaya aittir.)

8.Malzemelerin teslimat takvimi hastane deposundan ayrıca öğrenilecektir.

Tıbbi Atıklar İçin Plastik Torba

Teknik Şartnamesi

1.Tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen çift kat kalınlığı 100 mikron olan üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunduğu kırmızı renkli plastik torba.

Kırmızı Renkli Tıbbi Atık Torbası;

Büyük Torba Ebatı     Boyu : 90 cm     Eni: 80 cm olmalıdır.

Küçük Torba Ebatı     Boyu: 65 cm      Eni: 65 cm olmalıdır.

Mini Torba Ebatı        Boyu:45 cm      Eni: 40 cm  olmalıdır.

2.Torba imalatında kullanılan hammadde orijinal polietilen malzemeden meydana gelecektir. Boya dışında herhangi Kalsit vb. türden bir katkı maddesi imalatta eklenmeyecektir.

3. Ürün ilgili şartnameye göre gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuarda analiz yaptıracaktır.

4.Torbaların kokusu rahatsız edici olmamalıdır.

5.Torbalar 10 kg’lık koliler halinde ambalajlanacak ağırlık net olacak (Koli ağırlığı dikkate alınmayacak) , üzerine ürün ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

6.Numuneler fiyat teklifi ile birlikte Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

7.Ürün depo teslimi olacaktır. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler firmaya aittir.)

8.Malzemelerin teslimat takvimi hastane deposundan ayrıca öğrenilecektir.

Tehlikeli Atıklar İçin Plastik Torba

Teknik Şartnamesi

1.Tehlikeli atıkların toplanmasında kullanılan yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen tek kat kalınlığı 50 mikron olan üzerinde “DİKKAT TEHLİKELİ ATIK” ibaresinin bulunduğu yeşil renkli plastik torba.

Yeşil Renkli Tehlikeli Atık  Torbası ;

Büyük Torba Ebatı    Boyu : 90 cm    Eni: 80 cm

Küçük Torba Ebatı     Boyu: 65 cm      Eni: 65 cm

2.Torba imalatında kullanılan hammadde orijinal polietilen malzemeden meydana gelecektir. Boya dışında herhangi Kalsit vb. türden bir katkı maddesi imalatta eklenmeyecektir.

3. Ürün ilgili şartnameye göre gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuarda analiz yaptıracaktır.

4.Torbaların kokusu rahatsız edici olmamalıdır.

5.Torbalar 10 kg’lık koliler halinde ambalajlanacak ağırlık net olacak (Koli ağırlığı dikkate alınmayacak) , üzerine ürün ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

6.Numuneler fiyat teklifi ile birlikte Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

7.Ürün depo teslimi olacaktır. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler firmaya aittir.)

8.Malzemelerin teslimat takvimi hastane deposundan ayrıca öğrenilecektir.

Kemoterapi Atıkları İçin Plastik Torba

Teknik Şartnamesi

1.Tehlikeli atıkların toplanmasında kullanılan yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen tek kat kalınlığı 50 mikron olan üzerinde “DİKKAT TEHLİKELİ ATIK” ibaresinin bulunduğu sarı renkli plastik torba.

Sarı Renkli Tehlikeli Atık  Torbası ;

Küçük Torba Ebatı     Boyu: 65 cm      Eni: 65 cm

2.Torba imalatında kullanılan hammadde orijinal polietilen malzemeden meydana gelecektir. Boya dışında herhangi kalsit vb. türden bir katkı maddesi imalatta eklenmeyecektir.

3. Ürün ilgili şartnameye göre gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuarda analiz yaptıracaktır.

4.Torbaların kokusu rahatsız edici olmamalıdır.

5.Torbalar 10 kg’lık koliler halinde ambalajlanacak ağırlık net olacak (Koli ağırlığı dikkate alınmayacak) , üzerine ürün ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

6.Numuneler fiyat teklifi ile birlikte Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

7.Ürün depo teslimi olacaktır. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler firmaya aittir.)

8.Malzemelerin teslimat takvimi hastane deposundan ayrıca öğrenilecektir.