| GAZLI BEZ ALIMI YAKLAŞIK MALİYETİ |
| --- |
| Sıra No | Malzeme Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | Gazlı Bez | Metre | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  | GENEL TOPLAM= |  |

KAŞE - İMZA

GAZLI BEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Her bir balya en fazla 2000 metreden oluşacaktır.

- Gaz bezinin emici özelliği yüksek olacaktır. 1 cm2  20 tel ihtiva edecektir.

- Gazlı bez (90cmx100metre) ölçülerinde paketlenmiş olmalıdır

- Gazlı bezde koku ve nem olmayacaktır.

- Uhdesinde kalan firma 1 cm2 deki gaz bezi tel sayısını görmeye yarayan 1 adet LOOP vereceklerdir.

- İsteklilerin teklif etmiş olduğu, hidrofil pamuklu gazlı bezin, fiziksel ve tekstil özellikleri TS EN 14079 standardına göre üretilmiş olmalı ve belgelendirilmelidir.

- Pamuktan yapılmış olmalı kaşarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.

- Üzerinde kirlilik elyaf artıkları yağ lekesi yabancı cisimler dikişli ek yeri ve parça bulunmamalı kaçmış iplik görünmemelidir. Delik kesik yırtık vb. bozukluklar olmamalıdır,

- UV lambası altında kontrol edildiğinde şiddetli mavi fluoresans gösteren liflerin sayısı üçten fazla olmamalıdır.

- Gaz bezlerinin asitliği pH 4,5 den az, alkaliliği pH 8,6 dan fazla olmamalıdır.

- Gaz bezleri rulo veya birer metrelik katlar halinde katlanmış olarak top şeklinde nem ve kirlilikten korunacak şekilde plastik torbaya konularak ambalajlanmalıdır.

- Gaz bezleri nakliyeye uygun ve kirlenmeden korunacak şekilde uygun bir malzeme ile de balya

haline getirilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.

- Ürünün imal tarihi ve son kullanma tarihi,lot numarası etiketle belirtilmiş olmalıdır.