HASTA ALTI BEZİ ALIMI  YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASI

| Sıra no | Malın Adı | Birimi | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hasta Altı Bezi (SERMELİ) | Adet | 750.000 |
| 2 | Hasta Altı Bezi (BAĞLAMALI) (S:20.000) (M:30.000) (L:100.000) | Adet | 150.000 |

HASTA ALT BEZİ ERİŞKİN (HASTA ALT BEZİ YATAK KORUYUCU) TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1.	Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (üç) bölümden oluşmalıdır.

a.	En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalıdır.

b.	Orta Tabaka selüloz olmalıdır.

c.	Üst tabaka su geçirgen hidrofılik Non Wowen materyelden olmalıdır.

2.	Yatak koruyucu örtü 60 cm x 90 cm (± 5 cm) ebatlarında olmalıdır.

3.	Üretici firmada CE belgesi olmalıdır.

4.	Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antialerjik yapıda olmalıdır.

5.	En az 10 luk paketler halinde olmalıdır.

6.	Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

7.	Bez cildi tahriş etmemelidir.

8.	İçinde pamuksu dokunun dağılımı eşit olmalıdır ve kullanımda pamuklar

topaklanmamalıdır.

9.	Numunelere, klinikte kullanılıp denendikten sonra şartları karşılıyorsa onay verilecektir.

HİJYENİK HASTA ALT BEZİ ARANAN ÖZELLİKLER

Büyük Boy Hasta Alt Bezi Bağlamalı

1.	Hasta alt bezi vücuda tam uyumlu anatomik olmalı

2.	Selüloz tabaka sıvının jelleşmesini sağlayarak sıvının akmasını engelleyecek özellikte olmalı

3.	Bez bariyerli olmalı, sıvı ile ıslandığı zaman selüloz yapının bütünlüğü bozulmamalı(kopmamalı, top top olmamalı)

4.	Kendinden en az 6 kez yapışma özelliğini kaybetmeden istemsiz birbirinden ayrılmayan yapıştırma bantlar bulunmalı

5.	Sıvı emme kapasitesi en az 1400 ml. olmalı, sıvı emiş gücü iyi olmalı, dışarı sıvı sızdırmamalı

6.	İçteki bariyerli kısım çift lastikli ve dayanıklı olmalı, sıvı ile ıslandığında lastikli kısım kopmamalı, dikiş yerlerinden ayrılmamalı

7.	Lastik kısımları bacakları tahriş etmeyecek esneklikte olmalı

8.	Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve anti alerjik yapıda olmalı

9.	Üretici firma U.B.B sistemine kayıtlı olmalıdır, İsteklilerce getirilen numunelerin U.B.B kayıtlarının sağlık bakanlığından onaylı olması şartı aranacaktır.

10.	İstenilen Hasta Alt Bezi Bel Ölçüsü 100-150 Cm olmalıdır

11.	Hasta alt bezi ıslaklık göstergesi olmalıdır.

12.	Emici madde miktarı en az 12gr olmalıdır.

13.	Hasta alt bezi paketlenmiş standart paketler halinde olmalıdır, üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri barkod ve kare kod olmalıdır, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

14.	Hasta alt bezi toplam ağırlığı 100 (+-5 ) gram ağırlığında olmalıdır.

15.	Hasta alt bezleri CE mevzuatına uygun olmalıdır ve üzerinde CE işareti bulunmalıdır.

16.	En Dış tabaka nefes alabilen tekstil yüzey olmalıdır.