**ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**

**GAZLI BEZ ALIMI İHALESİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Malzeme Adı**  | **Birim** | **Miktar** | **Birim Fiyat** | **Top.Tutar** |
| 1 | Gazlı Bez | Metre  | 1.000.000 |   |   |
|  |  |  |  | GENEL TOPLAM  |  |

**GAZLI BEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir balya en fazla 2000 metreden oluşacaktır.
2. Gaz bezinin emici özelliği yüksek olacaktır. 1 cm2 en az 20 tel ihtiva edecektir.
3. Gazlı bez (90cmxl00metre) ölçülerinde paketlenmiş olmalıdır
4. Gazlı bez beyaz, temiz, kokusuz ve apresiz olmalı ve nem olmamalıdır.
5. Uhdesinde kalan firma 1 cm2 deki gaz bezi tel sayısını görmeye yarayan 1 adet LOOP vereceklerdir.
6. İsteklilerin teklif etmiş olduğu, hidrofil pamuklu gazlı bezin, ISO 9001:2000 belgesi olmalı ve bu belge numune ile birlikte sunulmalıdır.
7. %100 pamuktan ipliğinden üretilmiş olmalı ve elyaf içermemelidir.
8. Asidik ve alkalen olmamalı, PH nötr olmalıdır.
9. Gaz bezleri rulo veya birer metrelik katlar halinde Z katlanmış olarak top şeklinde nem ve kirlilikten korunacak şekilde plastik torbaya konularak ambalajlanmalıdır.
10. Gaz bezleri nakliyeye uygun ve kirlenmeden korunacak şekilde uygun bir malzeme ile de balya haline getirilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.
11. Ürünün imal tarihi ve son kullanma tarihi, lot numarası etiketle belirtilmiş olmalıdır.